# Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Ставропольский государственный аграрный университет

__________________

## Кафедра технологии и сопротивления материалов

Определение режимов и

технологических коэффициентов

дуговой и газовой сварки

### Методические указания по выполнению

лабораторной работы

Ставрополь

Определение режимов и технологических коэффициентов дуговой и газовой сварки.

Цель работы: Ознакомить студентов с практическим применением расчетных формул, связанных с электрической и газовой сваркой.

Задание: Решить две задачи по прилагаемой ниже методике.

#### Задача 1

Требуется сварить электродуговой сваркой два стальных листа (Ст.2) толщиной δ мм и длиной L мм. Разделка кромок односторонняя.

Порядок расчета.

1. Определить диаметр электрода dэ, пользуясь формулой и сравнить с данными таблицы.

dэ=δ2+1   (мм)

Таблица 1

| Толщина стали в мм. | 0,5-1 | 1-2 | 2-5 | 5-10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода в мм. | 1-1,5 | 1,5-2,5 | 2,5-4 | 4-6 | 6-8 |

Подобрать необходимый диаметр электрода, имея ввиду, что существуют электроды диаметром до 12 мм.

2. Длина дуги L определяется в зависимости от диаметра электрода по формуле:

L=dэ+22     (мм)

3. Величина сварочного тока определяется в зависимости от диаметра электрода по формуле:

I=K⋅dэ    (А)

I=(20+6dэ)⋅dэ     (А),

где: К- плотность тока в амперах на 1 мм диаметра электрода: К=35…60. Для тонких и газообразующих обмазок К имеет меньшее значение, для толстых и шлакообразующих – большее. Расчет 1 произвести по второй формуле.

4. Вес наплавленного металла определяется по формуле:

Qн=L⋅F⋅γ    (г)

где: L- длина шва, F- площадь поперечного сечения шва,

γ- плотность в г/см3  (для стали γ=7,8 г/см3).

Площадь F поперечного сечения шва определяется, исходя из представленного ниже рисунка. Она составляет сумму из площадей двух треугольников (F+F), прямоугольника (F//) и усиления шва (F///). Площадь F должна быть выражена в см2, т.к. удельный вес для стали 7,8 г/см3.

При расчёте площадей руководствоваться чертежом, представленным ниже.

F=2F+F//+F///

F=12ah=12aa⋅tgα2=12a2⋅tgα2,

a=h⋅tgα2tg300=0,58где а – второй катет треугольника

F//=b⋅δ

F///≈0,1(2F+F//)

5. Определяем основное время сварки:

Qн=αн⋅I⋅T0

отсюда: Т0= Qнαн⋅I     (ч)

где αн- коэффициент наплавки в г/А час, зависит от марки электрода и колеблется в пределах 5-15 г/А час. Принимаем, например, αн=10 г/А час.

6. Общее время

Тобщ=Т0ϕ       (ч)

где: ϕ- коэффициент использования сварочного поста равный 0,4-0,8. Для ручной сварки электродам в мелкосерийном производстве он равен 0,4-0,6.

7. Расход электродов определяется по формуле:

Qэ=Qн⋅(1+mp)      (кг)

где: mp- коэффициент, характеризующий соотношение между весом электродов и весом наплавленного металла. Разница в весе создается за счет:

а) угара и разбрызгивания (10%),

б) огарков (10-15%),

в) обмазки, т.е. на шлакообразование для электродов со стабилизирующим покрытием 2…6 %, для качественных электродов 18…35%. Т.о. в среднем для электродов со стабилизирующим покрытием mp лежит в пределах 0,17…0,31, для качественных углеродов 0,35…0,6.

8. Расход электроэнергии подсчитываем по укрупненным показателям, приводимым в таблицах. В среднем расход электроэнергии q на 1 кг наплавленного металла составляет при ручной сварке на переменном токе 3,5…4 квтч; на постоянном- 7…8 кВтч.

W=q⋅Qэ    (кВтч)

##### Задача 2

Требуется произвести газовую сварку двух стальных листов

толщиной δ мм и длиной L мм.

Порядок расчета.

1 .Выбираем наконечник горелки. Для этого определяем расход ацетилена за 1 час работы по формуле:

Qпр=150 δ (л/час) - для правого способа сварки

Qлев=120 δ (л/час) - для левого способа сварки

где: 120 и 150 - расход ацетилена в л/час на 1 мм толщины листа по укрупненным нормативам.

Сравнить полученные данные с данными таблицы 2 и по этой таблице выбрать наконечник для горелки. Перечисленными в таблице наконечниками комплектуется сварочная горелка средней мощности типа ГС-3.

Таблица 2

| Номер наконечника |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Примерная толщина свариваемой стали, мм. | 0,5-1,5 | 1- 2,5 | 2,5-4 | 4-7 | 7-11 | 10-18 | 17-30 |
| Расход ацетилена, л/час | 50-125 | 120- 240 | 230- 400 | 400-700 | 660 0-110 0 | 1050 -1750 | 1700- 2800 |
| Расход кислорода, ; л/час | 50-135 | 130- 260 | 250- 440 | 430- 750 | 740-120 0 | 1160- 1950 | 1900- 3100 |
| Диаметр каналов мундштука, мм. | 0,85 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,5 |

2. Определяем основное (технологическое ) время

Т0= QнКн  (час)

где: Qн – вес наплавленного металла

Кн – коэффициент наплавки (см. Таблицу 3)

Таблица 3

Коэффициент наплавки

| № наконечника | Сталь | Чугун | Латунь | Медь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-4 | - | - | - |
| 2 | 7-6 | 3,5 | 6,0 | 6,0 |
| 3 | 10-7 | 6,0 | 10,0 | 12,0 |
| 4 | 14-13 | 9,0 | 16,0 | 20,0 |
| 5 | 16-15 | 12,0 | 20,5 | 26,5 |
| 6 | 18-17 | 13,0 | 23,5 | 30,0 |
| 7 | 21-18 | 15,0 | 27,0 | 36,0 |

Qн=L⋅F⋅γ    (г)

где: L- длина шва,

γ- удельный вес (плотность) стали (7,8г/см3)

F- площадь поперечного сечения шва (см2). Для определения F надо выбрать форму и размер стыкового соединения по таблице 4

Таблица 4

| Название шва | Схема шва | Размеры в мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Толщина металла | Зазор, а | Приту- пление а1 |
| С отбортовкой кромок, без присадочного металла |  | 0,5-1 | - | 1-2 |
| Без скоса кромок: односторонний. |  | 1-3 | 0,5-2 | - |
| двусторонний |  | 3-6 | 1-2 | - |
| V-образный |  | 3-16 | 2-4 | 2-3 |
| Х-образный |  | 16-25 | 2-4 | 2-3 |

3. Определяем общий расход ацетилена

QобщС2Н2=QлевТ0      (л)  для левой сварки

QобщС2Н2=QпрТ0  (л) для правой сварки

4. Определяем общий расход кислорода. При газовой сварке расход кислорода на 10-20% выше ацетилена, следовательно:

QобщО2=QобщС2Н2(1,1...1,2)   (л) для левой сварки

QобщО2=QобщС2Н2(1,1...1,2)      (л) для правой сварки

5. Определяем диаметр присадочного прутка.

dлев=δ2+1  (мм) для левой сварки

dпр=δ2+2  (мм) для правой сварки

Диаметр прутка при газовой сварке не должен превышать 12 мм независимо от толщины изделия. Полученный диаметр сравнить с данными таблицы 4.

6. Определяем производительность сварки.

А=Кδ  (мм/час)

где: К- коэффициент учитывающий способ и материал сварки. Для малоуглеро-дистой стали при левой сварке К равен14, для правой К=18. Полученные данные сравнить с данными таблицы 5.

Таблица 5

| Толщина металла в мм. | Форма соединения | Диаметр присадо- чного прутка в мм. | Расход в л/час |  | Произво- дителыюсть сварки в м/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ацетилен | кислород |  |
| 1 |  | - | 75 | 85 | 10 |
| 2 |  | 2 | 150 | 165 | 7 |
| 3 |  | 2,5 | 300 | 330 | 6 |
| 4 |  | 3 | 500 | 550 | 5 |
| 5 |  | 4 | 750 | 820 | 3 |
| 10 |  | 6 | 1200 | 1300 | 2 |
| 16 |  | 8 | 1700 | 1700 | 1,5 |