PAGE  
7

Лекция 5

ОБРАБОТКА ШКУР
1. ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ШКУР
Первичная обработка шкур на мясокомбинатах проводится в следующем порядке. В цехе консервирования шкуры принимают из цеха первичной переработки скота и учитывают по количеству. Поступившие шкуры осматривают с шерстной и мездровой сторон. Сырье, подлежащее обрядке, отделяют и обряжают. Длительность технологических операций по обработке шкур до консервирования, включая обрядку, не должна превышать для крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов 3 ч с момента съемки с туш, свиней и овец — 2 ч.
Обрядка. После остывания приступают к обрядке шкур в следующей последовательности: сначала удаляют крупные утяжелители (рога, уши, губы, репицу хвоста), затем —навал, сгустки крови и другие загрязнения.
В последнюю очередь со шкуры обрезают остатки мяса и сала.
Крупные утяжелители вырезают ножом с    сохранением прилегающих к ним участков шкуры. Шкуры от навала очищают с шерстной стороны на колоде   тупым изогнутым ножом   (тупиком)  с двумя ручками на концах. Движение ножа — в направлении роста волос.
Засохшие забазованные участки или комки навоза, грязи, приставшие к шкуре, предварительно смачивают водой. С овчин и козлин в условиях скотоубойного пункта навал не снимается во избежание повреждений шерстного покрова.
Для удаления прирезей мяса и сала шкура кладется на колоду шерстной поверхностью вниз и тупиком проводится сверху вниз по мездре в тех местах, где имеются остатки мяса и сала. Работа выполняется осторожно, чтобы не повредитъ основной слой шкуры — дерму, расположенную ниже подкожной клетчатки. При отсутствии колоды и тупика прирези мяса и сала удаляют ножом, расстелив шкуру на столе шерстью вниз. В этом случае, чтобы не повредить шкуру, места, обрабатываемые ножом, слегка приподнимают над столом свободной от ножа рукой. Тонкий слой мяса на шкурах крупного рогатого скота («сорочье мясо») и хрящевой нарост на шкурах хряков не считаются утяжелителями и не удаляются при первичной обработке шкур.
Перед удалением навала со шкур крупного рогатого скота его размягчают водой, шкуры складывают в «рыбку» шерстью наружу и раскладывают на стеллажах на 30—40 мин. Размачивать навал можно проточной водой в перфорированных барабанах.
Навал со шкур крупного рогатого скота удаляют на мездрильной машине с затупленными ножами или на навало-сгоночной машине.
Для обработки шкуру кладут на подающий вал машины шерстью вверх и огузком вперед так, чтобы она легла на вал без складок. Затем включают машину. После обработки первой половины шкуру вторично помещают в машину воротком вперед и удаляют навал со второй половины. Удалять навал можно также, закладывая шкуру в машину 1 раз огузком вперед и придерживая за челку.
Во время работы машины навал смывается со шкуры непрерывной струей воды, поступающей на ножевой вал, и удаляется в приемник.
Необходимая степень удаления навала без повреждения шкуры достигается путем регулирования зазора между прижимным и ножевым валами.
На навалосгоночной машине шкуры с размягченным навалом настилают на транспортерную ленту машины мездровой стороной вверх, головной частью вперед по направлению движения ленты. При прохождении над вращающимися валами с расчесывающими элементами шкуры очищаются от навала, который удаляется водой, поступающей из душирующего устройства. При прохождении над вращающимися валами с металлическими пластинками со шкур  удаляется  поверхностная  влага.
Допускаете удаление навала вручную на деревянной колоде, наружная полукруглая сторона которой гладко выстругана и покрыта некоррозирующим металлом. Колоду устанавливают под углом 45—60° в металлические противни для сбора удаляемого навала.
Шкуры укладывают на колоду шерстью вверх, огузком вниз. Навал удаляют при помощи тупика, который перемещают по загрязненным участкам шкуры в направлении залегания волоса. Если навал плохо удаляется со шкуры, то работу следует прекратить и провести повторное размачивание навала до полного его размягчения.
При обработке шкур необходимо следить, чтобы не загрязнялась их мездровая сторона.
Прирези мяса и жира со шкур удаляют остро заточенными ножами быстро вращающегося ножевого вала. Шкуру помещают на подающий вал машины мездровой стороной вверх. Сначала обрабатывают заднюю половину шкуры, затем переднюю. При удалении прирезей вручную шкуры расстилают на столе шерстью вниз. Рабочий, держа нож в правой руке, левой приподнимает участок шкуры поблизости от прирезей и срезает их. Обряжать шкуры можно мездряком или косой на колоде, обитой некоррозирующим металлом. На рабочем месте должна быть емкость с теплой водой для промывки инструмента. По мере загрязнения воду меняют. Снятые прирези собирают в специальные ящики и используют по указанию ветсаннадзора.
Со шкур свиней подкожный жир, как правило, удаляют в цехе первичной переработки скота. Эту операцию осуществляют на мездрильных машинах или вручную. Перед мездрением на машинах свиных шкур во избежание их повреждения следует сделать разрез огузочной части по линии хребта: до 8 см — на мелких, до 12— на средних и до 15 см — на крупных шкурах.
Свиные шкуры (кроме шкур хряков) должны быть освобождены от подкожно-жировой клетчатки на чепраке до уровня луковиц щетины и иметь равномерную по всей площади толщину за счет слоя жира на полах. Срезание дермы и луковиц щетины не допускается. Бахрому жира на краях шкуры удаляют. Подкожно-жировую клетчатку, собранную в шкуроконсервировочном цехе, используют для выработки технического жира.
На мездрильных машинах можно обряжать овчины с поверхностным репьем и прирезями мяса и жира толщиной более 3 мм. Зазор между валами машин регулируют в зависимости от шерстности овчин. Обработку овчин на мездрильных машинах осуществляют с притоком воды.
Овчины, требующие обрядки по волосу и мездре, обрабатывают сначала по волосу и только после этого по мездре.
Удаление с волоса поверхностного репья проводят на машинах с тупыми ножами, а прирезей мяса и жира — на машинах с острыми ножами.
Правильно обряженными считаются овчины с сохранением подкожной клетчатки (мездры), а также прирезей мяса и жира толщиной менее 3 мм.
Не допускается удаление с овчин прирезей мяса и жира на колоде.
Промывка. Завершается первичная обработка шкур промывкой водой при температуре не выше 20° С. Овчины и козлины консервируются без промывки.
Шкуры промывают в перфорированных барабанах, а также на столах или стеллажах проточной водой не более 15 мин. На столах или стеллажах шкуры промывают со стороны шерсти и мездры таким образом, чтобы грязь с шерстной стороны не попадала на мездровую. Свиные шкуры промывают только со стороны щетины. Для этого их расстилают на низкий покатый стол щетиной вверх и орошают водопроводной водой из душа. Во время промывки со шкур специальными скребками счищают грязь, кровь и остатки навала. В зависимости от степени загрязненности промывку каждой шкуры производят не более 1—2 мин со стороны шерсти и не более 1 мин с мездровой стороны.
После промывки влагу со шкур удаляют на машине или вручную скребком и укладывают для обтекания на козлы вверх шерстью. Обтекание продолжается около 2 ч.

После промывки и удаления поверхностной влаги шкуры направляют на тузлукование. При направлении на сухой посол безнавальные шкуры и шкуры после удаления навала не промывают.
2. ОБРАБОТКА КОЖЕВЕННОГО И ШУБНО-МЕХОВОГО СЫРЬЯ
Обработка кожевенного и шубно-мехового сырья проводится на кожсырьевых заводах и меховых фабриках (комбинатах) легкой промышленности. Производство кожевенных полуфабрикатов (готовой кожи) включает подготовительный, дубильный и отделочный процессы, каждый из которых состоит   из ряда   последовательных
операций.
Подготовительный процесс — отмока сырья, мездрение, золение, сгонка шерсти, обеззоливание, мягчение и пикелевание.
Отмока — сырье помещают в воду для удаления консервирующих веществ, грязи и крови. После отмоки шкура приобретает состояние, близкое к парному сырью. Такие шкуры хорошо поддаются мездрению, при котором с внутренней стороны удаляются остатки мяса, жира, подкожная клетчатка. Освободив мездровую сторону шкуры от лишних слоев, приступают к обработке волосяной, лицевой поверхности шкуры. Для этого проводят обработку шкуры щелочным раствором. Золение приводит к разрушению эпидермиса и волосяных луковиц. Связь волоса со шкурой ослабляется, чтобы облегчить проведение следующей операции — сгонки шерсти. Она проводится на волососгоночных машинах. Освобожденное от волоса сырье называется «голье». Голье обеззоливают, т. е. удаляют остатки щелочи под действием химикатов, и промывают водой.
Затем голье обрабатывают ферментами для придания мягкости и пластичности. Подготовительные процессы заканчиваются пикелеванием. Голье обрабатывается раствором серной или соляной кислоты и поваренной соли. Такая обработка способствует лучшему проникновению в голье дубильных веществ при хромовом дублении.
Процесс дубления — это обработка голья дубильными веществами, превращающими его в кожу. При этом уменьшается поглощение влаги, повышается устойчивость к деформации при дальнейшей выделке. Основные способы дубления — хромовое, комбинированное и жировое. Хромовое дубление применяется при выработке кож для верха обуви, одежных, галантерейных и технических кож. Обработка голья проводится водным раствором солей хрома. Комбинированный способ дубления   применяется при выработке кож для низа обуви (подошва, подметка, рант, каблук и др.), юфти, шорно-седельной и технической кожи. Этот способ дубления состоит в последовательной обработке солями хрома и водными растворами растительных дубильных веществ — танидов, содержащихся в коре или древесине дуба, ели, ивы и др. Жировое дубление применяется при выделке замши из овчины, козлины и шкур оленя. Предварительно с голья удаляют лицевой слой и проводят обработку жирами морских животных.
Отделка кожи проводится для удаления излишней влаги, повышения плотности, водостойкости и улучшения внешнего вида. Процесс отделки включает строгание, пролежку, промывку, жирование, наполнение, разводку, сушку, тяжку, прокатку, шлифование, крашение. Строганием внутренней стороны кожи удаляются утолщения и создается гладкая поверхность. Пролежка способствует более равномерному распределению в толще кожи дубильных веществ, а их избыток удаляется при последующей промывке.
Жирование проводится смесью животных и растительных жиров. Оно повышает мягкость, гибкость, прочность и водостойкость кожи. Затем в толщу кожи вводятся наполнители, состоящие из глюкозы и химикатов, действие которых придает коже жесткость, влагостойкость и теплостойкость. Разводка придает гладкость лицевой поверхности. Затем кожу высушивают, чтобы удалить излишнюю влагу. Тяжка придает коже, используемой для верха обуви, мягкость и эластичность. Прокаткой уплотняется кожа для низа обуви, придается ей большая прочность. Шлифование устраняет неровности, небольшие дефекты лицевого слоя, придает дополнительную мягкость. Крашение является одной из завершающих операций по отделке кожи для верха обуви. Придает цвет и блеск за счет обработки пленкообразующими и красящими веществами. Применяют казеиновое, нитроцеллюлозное, акриловое и лаковое покрытия в зависимости от качества и назначения кожи.
Производство шубно-меховых полуфабрикатов во многом повторяет процессы обработки и выделки кожевенного сырья. Разница состоит в том, что если для кожевенного полуфабриката основным носителем товарных свойств является сама кожа, то для меховых и шубных изделий главное — это сохранение и облагораживание волосяного или шерстного покрова и его закрепление в кожевой ткани шкурок. Поэтому при выделке меха выпадает часть операций, необходимых для производства кож, такие, как золение, обезволашивание, многократные механические обработки лицевого и внутреннего слоев кожи.
